


D - 03.01.01 PRZEPUSTY  POD  KORONĄ  DROGI


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot OST


	Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi z rur betonowych ( 300 oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów.


2. MATERIAŁY


2.1. Rodzaje materiałów


	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są:


rury betonowe ( 400


beton,


materiały na ławy fundamentowe - żwir,


materiały izolacyjne,


deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych,


2.2. Beton i jego składniki


2.2.1. Wymagane właściwości betonu


	Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich eksploatacji, należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:


- B 30 - ścianki czołowe,


	Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]:


nasiąkliwość nie większa niż 4 %,


przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,


odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.


2.2.2. Kruszywo


	


 Piasek


	Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.


Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji 


                przepustów


Lp.�
Właściwości�
Wymagania�
�
1�
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż:�
1,5�
�
2�
Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż:�
0,2�
�
3�
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:�
0,25


�
�
4�
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza niż:�
wzorcowa�
�



5�



Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])�
nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%�
�



	Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:


do 0,25 mm   -   od 14 do 19 %


do 0,5 mm     -   od 33 do 48 %


do 1 mm        -   od 57 do 76 %


Żwir


	Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.


	Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] ogranicza się do 10 %.


	Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.





Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji 


	    przepustów


   Lp.              �
Właściwości�
Wymagania�
�
1�
Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż:�
12�
�
2�
Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż:�
5�
�
3�
Nasiąkliwość, %, nie więcej niż:�
1,0�
�
4�
Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie więcej niż:�
5,0�
�
5�
Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż:�
20�
�
6�
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż:�
1,5�
�
7�
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:�
0,25�
�
8�
Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż:�
0,1�
�
9�
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż:�
wzorcowa�
�






Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu


�











2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej	


	Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.


2.3.4. Składowanie kruszywa


	Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.


	Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.


	Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem.


2.2.3. Cement


2.2.3.1. Wymagania


	Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania normy PN-B-19701 [21].


	Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas    B 25, B 30 i B 40 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5.


	Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.


Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji 


	    przepustów


 Lp.�
Wymagania�
Marka cementu�
�
�
�
42,5�
32,5�
�
1�
Wytrzymałość na ściskanie,�
po 2 dniach�
10�
-�
�
�
MPa, nie mniej niż:�
po 7 dniach


po 28 dniach�
-


42,5�
16


32,5�
�
2�
Czas wiązania�
początek wiązania, najwcześ-niej po upływie min.


koniec wiązania najpóźniej, h�
60





12�
60





12�
�
3�
Stałość  objętości,  mm   nie �
więcej niż:�
10�
10�
�
4�
Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż:�
3,5�
3,5�
�
5�
Zawartość chlorków, %, nie więcej niż:�
0,10�
0,10�
�
6�
Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż:�
0,6�
0,6�
�
7�
Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej niż�



5,0�



5,0�
�



Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera.


2.2.3.2. Przechowywanie cementu


	Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36].


	Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:


a)  dla cementu workowanego


składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami),


magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),


b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.


2.2.4. Woda


Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24].


Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.


	Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą.


2.3. Materiały izolacyjne


	Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta:


emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],


roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],


lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],


papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],


wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za zgodą Inżyniera.


2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych 


	Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9].


	Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:


drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],


tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],


tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],


gwoździe wg BN-87/5028-12 [35],


śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],


płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera.


	Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.


2.5. Materiały na ławy fundamentowe


	Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:


ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],


3. SPRZĘT


3.1. Sprzęt do wykonywania przepustów


	Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


koparki do wykonywania wykopów głębokich,


sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,


żurawi samochodowych,


betoniarek,


innego sprzętu do transportu pomocniczego.


4. TRANSPORT


4.1. Transport materiałów


4.1.1. Transport kruszywa


	Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.


	Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37].


4.1.2. Transport cementu


	Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].


	Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.


4.1.3. Transport mieszanki betonowej


	Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].


	Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.





4.1.4. Transport drewna i elementów deskowania


	Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Roboty przygotowawcze


	Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:


odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem,


regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST,


czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub wskazówek Inżyniera.


5.2. Roboty ziemne


5.2.1. Wykopy


	Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.


	Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na:


stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,


	Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.


	Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.


5.2.2. Zasypka przepustu


	Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie.


	Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST.


	Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34].


5.3. Umocnienie wlotów i wylotów


	Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.


	W zależności od rodzaju materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”.


5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami


	Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.


	Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:


a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:


    ( 5 cm dla przepustów,


b) różnice rzędnych wierzchu ławy:


    ( 2 cm dla przepustów 


	Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia wody w przepuście.


5.5. Roboty betonowe


5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej


	Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [8].


	Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.


	Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:


kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,


zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,


sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.


	Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.


	Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.


	Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.


	Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania. 


	Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypadków:


zmiana rodzaju składników,


zmiana uziarnienia kruszywa,


zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ( 5 dcm3.


	Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:


	( 2 % dla cementu, wody, dodatków,


	( 3 % dla kruszywa.


	Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa niż 100 % jej pojemności roboczej.


	Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.


	Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) więcej niż ( 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem.


5.5.2. Wykonanie deskowań


	Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.


	Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.


5.5.3. Betonowanie i pielęgnacja


	Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.


	Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.


	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24]. 


	Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera.


	Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.


5.6. Wykonanie ścianki czołowej 


	Ścianka czołowa z betonu powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41].


	


	Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady:


ściankę betonową należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż 0o C, a zaleca się ją wykonywać w temperaturze + 5o C,


wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze.


	Ścianka z powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbliżona do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybliżeniu liniami prostymi.


5.7. Izolacja przepustów


	Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:


dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,


posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,


lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera.


	Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.


	Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Kontrola robót betonowych 


	W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6.


	


Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 


                 [8]


Lp.�
Rodzaj badania�
Metoda badania wg�
Termin lub częstość badania�
�
1�
Badania składników betonu


1.1. Badanie cementu


 - czasu wiązania


 - stałości objętości


 - obecności grudek�



PN-B-19701 [21]�



bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii�
�
�
1.2. Badanie kruszywa


  - składu ziarnowego


  - kształtu ziarn


  - zawartość pyłów mineralnych


  - zawartości zanieczyszczeń


     obcych


  - wilgotności�



PN-B-06714-15[15]


PN-B-06714-16[16]


PN-B-06714-13[14]





PN-B-06714-12[13]


PN-B-06714-18[17]�



każdej dostarczonej partii


każdej dostarczonej partii


każdej dostarczonej partii





każdej dostarczonej partii


bezpośrednio przed użyciem�
�
�



1.3. Badanie wody�



PN-B-32250 [24]�
przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń�
�
	�
1.4. Badanie dodatków 


      i domieszek�
Instrukcja ITB 206/77 [43]�
�
2�
Badania mieszanki betonowej


- urabialności


- konsystencji





- zawartości powietrza w     


   mieszance betonowej�






PN-88/B-06250 [8]�



przy rozpoczęciu robót


przy proj.recepty i 2 razy na


zmianę roboczą


przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę roboczą�
�
3�
Badania betonu


3.1. Badanie wytrzymałości


       na ściskanie na próbkach    �



PN-88/B-06250 [8]�
przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu każdej partii


betonu�
�
�
3.2. Badania nieniszczące


      betonu w konstrukcji�
PN-B-06261 [10]


PN-B-06262 [11]�
w przypadkach technicznie uzasadnionych�
�
�



3.3. Badanie nasiąkliwości�



PN-B-06250 [8]�
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000m3 betonu�
�
�



3.4. Badanie odporności na


      działanie mrozu�









PN-B-06250 [8]�
przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu�
�
�



3.5. Badanie przepuszczalności


       wody�
�
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu�
�
6.2. Kontrola wykonania ścianki czołowej 


	Przy wykonywaniu ścianki czołowej z betonu kontrola polega na:


sprawdzeniu grubości ścianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubości do        ( 20 mm,


sprawdzenie grubości spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla:


      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm,


      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm,


sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianki:


zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyżej 15 mm/m,


odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyżej 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia       na 2 m,


odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyżej 6 mm/m i            40 mm na całej wysokości,


odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na warstwy): co najwyżej 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości.


6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów


	Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją projektową.


6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej


	Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:


rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,


usytuowanie ławy w planie,


rzędne wysokościowe,


grubość ławy,


zgodność wykonania z dokumentacją projektową.


6.5. Kontrola połączenia rur


	Połączenie rur powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami              


6.6. Kontrola izolacji ścian przepustu


	Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.8.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest:


m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,


szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej.


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


	Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:


wykonanie wykopu,


wykonanie ław fundamentowych,


ułożenie rur,


zasypka,


wykonanie deskowania,


wykonanie izolacji przepustu.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Cena jednostki obmiarowej


	Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:


roboty pomiarowe i przygotowawcze,


wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,


dostarczenie materiałów,


wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,


wykonanie deskowania,


montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1),


rozebranie deskowania,


wykonanie izolacji przepustu,


wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,


umocnienie wlotów i wylotów,


uporządkowanie terenu,


wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.


1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych


	Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:


roboty pomiarowe i przygotowawcze,


wykonanie wykopów,


dostarczenie materiałów,


wykonanie ścianki czołowej:


w przypadku ścianki betonowej


ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie,


ew. zbrojenie elementów betonowych,


betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaż elementów z prefabrykatów,


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1.�
PN-B-01080�
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział                           i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych�
�
  2.�
PN-B-02356�
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu�
�
  3.�
PN-B-04101�
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą�
�
�
  4.�
PN-B-04102�
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią�
�
�
  5.�
PN-B-04110�
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie�
�
�
  6.�
PN-B-04111�
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego�
�
�
  7.�
PN-B-06711�
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych�
�
�
  8.�
PN-B-06250�
Beton zwykły�
�
  9.�
PN-B-06251�
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne�
�
10.�
PN-B-06261�
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie�
�
11.�
PN-B-06262�
Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N�
�
12.�
PN-B-06712�
Kruszywa mineralne do betonu�
�
13.�
PN-B-06714-12�
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych�
�
14.�
PN-B-06714-13�
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych�
�
15.�
PN-B-06714-15�
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego�
�
16.�
PN-B-06714-16�
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn�
�
17.�
PN-B-06714-18�
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości�
�
18.�
PN-B-06714-34�
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej�
�
19.�
PN-B-11112�
Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych�
�
20.�
PN-B-14501�
Zaprawy budowlane zwykłe�
�
21.�
PN-B-19701�
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania             i ocena zgodności�
�
22.�
PN-B-23010�
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia�
�
23.�
PN-B-24622�
Roztwór asfaltowy do gruntowania�
�
24.�
PN-B-32250�
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw�
�
25.�
PN-C-96177�
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco�
�
26.�
PN-D-95017�
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste�
�
27.�
PN-D-96000�
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia�
�
28.�
PN-D-96002�
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia�
�
29.�
PN-H-93215�
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu�
�
30.�
PN-M-82010�
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych�
�
�
31.�
PN-M-82121�
Śruby ze łbem kwadratowym�
�
�
32.�
PN-M-82503�
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym�
�
�
33.�
PN-M-82505�
Wkręty do drewna ze łbem kulistym�
�
�
34.�
PN-S-02205�
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania�
�
�



35.�
BN-87/5028-12�
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym�
�
�
36.�
BN-88/6731-08�
Cement. Transport i przechowywanie�
�
37.�
BN-67/6747-14�
Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu�
�
38.�
BN-79/6751-01�
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej�
�
39.�
BN-88/6751-03�
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych�
�
40.�
BN-69/7122-11�
Płyty pilśniowe z drewna�
�
41.�
BN-74/8841-19�
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze�
�
42.�
BN-73/9081-02�
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania�
�
10.2. Inne dokumenty


Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.


Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.


Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.





� PAGE �30��
Przepusty pod koroną drogi�
D-03.01.01�
�






� PAGE �29��
Przepusty pod koroną drogi�
D-03.01.01�
�












