	37
	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	D-04.04.02


	58
	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	D-04.04.02


	39
	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	D-04.04.02



D-04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

1. WSTĘP

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie :

Górna warstwa podbudowy 0/31,5 grub. 8 cm– wjazdy

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów
        Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Uziarnienie kruszywa


Krzywa uziarnienia powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w poniższej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

	Sito kwadratowe (mm)
	Przechodzi przez sito (%)

	63

31,5

20

16

12,8

8

6,3

4

2

1

0,5

0,25

0,125

0,075
	100

98-100

78-100

69-93

60-86

50-75

44-68

38-58

25-41

19-31

12-23

8-15

3-11

2-10


2.2.2. Właściwości kruszywa


Krzywa powinna spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2

Tablica 2.  Wymagane właściwości kruszywa

	L.p.
	Właściwości badane według:
	Wymagania

	1
	Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż
	5

	1
	Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714.16;% nie więcej niż
	35

	2
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-036714.26 % nie więcej niż
	1

	3
	Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczaniu metodą I lub II wg PN-B-04481:1998
	35-70

	4
	Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714.42

-ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, % nie większy niż

-po 1/5 liczbie obrotów
	35

30

	5
	Nasiąkliwość wg PN-78/B-06714.18, % nie więcej niż
	2,5

	6
	Mrozoodporność ziaren nie większych od 2 mm, wg PN-78/B-06714.19

Po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy %, nie więcej niż
	5

	7
	Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa dla nawierzchni ulicy, nie mniejszy niż

dla pozostałych nawierzchni
	80

60


2.3. Woda
Woda zapewniająca właściwe zagęszczenie powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250:1998
3. SPRZĘT

Do wykonania podbudowy należy stosować:

· Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę

· Spycharki lub układarki kruszywa

· Sprzęt do zagęszczania

4. TRANSPORT

         Transport może odbywać się z zastosowaniem dowolnego typu transportu pod warunkiem zabezpieczenia mieszanki przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa


Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych lub poprzez mieszanie składników w inny sposób gwarantujący otrzymanie jednorodnej mieszanki spełniającej wymagania niniejszej ST

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa


Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej wałowania. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wartości określonych w punkcie 6 niniejszej ST.

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora wg PN-B-04481:1998. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzeniu podlegają:

6.1  Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych

Warstwa kruszywa powinna spełniać następujące wymagania dotyczące nośności mierzonej wtórnym modułem odkształcenia wg metody obciążeń płytowych, aparaturą VSS zgodnie z normą PN-S-02205:1998:

E2(160 Mpa – podbudowa dla konstrukcji nawierzchni ulicy  przy czym E1(80 Mpa

E2(120 Mpa - dla zjazdów indywidualnych przy czym E1(60 Mpa

Zagęszczenie warstwy należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy M2/M1(=2,2

6.2 Równość warstwy

Nierówności podbudowy mierzone łatą 4m nie powinny przekraczać (1,5 cm

6.3 Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +0,5 % i -1%

6.4 Rzędne warstwy

Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm do +1 cm

6.5 Szerokość warstwy

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm i -2 cm

6.6 Grubość warstwy

Grubość nie powinna być mniejsza od podanej w projekcie o więcej niż –1 cm

Sprawdzenie należy wykonać:

Dla rzędnych warstwy i szer. warstwy – 20 mb lub wg wskazań Inżyniera

Dla pozostałych parametrów geometrycznych 50 mb lub wg wskazań Inżyniera

Dla nośności warstwy wg wskazań Inżyniera lub jeden punkt na 500 m2 powierzchni

7. OBMIAR ROBÓT

           Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

8. ODBIÓR ROBÓT

          Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu określonych w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozłożenie mieszanki,

zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

           Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

