D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE





D - 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI


1. WSTĘP


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem skarp płytami ażurowymi grub. 10 cm.


2. MATERIAŁY


	Materiałami stosowanymi przy umacnianiu poboczy są:


Płyty ażurowe grub. 10 cm,


3. SPRZĘT


Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


walców gładkich ręcznych, 


4. TRANSPORT


4.1. Transport materiałów


Transport elementów płyt ażurowych


	Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.


	Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.





5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Układanie elementów prefabrykowanych


	Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp  i rowów są:


prefabrykowane płyty ażurowe grubości 10 cm


	Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ( 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ( 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.


	Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.





6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1.  Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi


	Kontrola polega na sprawdzeniu:


wskaźnika zagęszczenia gruntu - zgodnego z pktem 5.1,


równości górnej powierzchni - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą   2 m - 1 cm,


dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.








8. ODBIÓR ROBÓT


	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


	Cena wykonania 1m2 umocnienia obejmuje:


roboty pomiarowe i przygotowawcze,


dostarczenie i wbudowanie materiałów,


uporządkowanie terenu,


przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


  9.   PN-R-65023:1999�
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych�
�
10.   PN-S-02205:1998�
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania�
�









� PAGE �46��
Umocnienie powierzchniowe  skarp, rowów i ścieków�
D-06.01.01�
�






� PAGE �47��
Humusowanie i obsianie trawą�
D-06.01.01�
�












