


D - 06.03.01 ŚCINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnianiem poboczy  o szerokości 0,5 m i grub. 6 cm .


2. MATERIAŁY


2.1. Rodzaje materiałów


	Do uzupełnienia poboczy należy użyć niesortu łamanego frakcji 0/31,5.


3. SPRZĘT


	


3.1. Sprzęt  uzupełniania poboczy


	Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),


równiarek do profilowania,


ładowarek czołowych,


walców,


płytowych zagęszczarek wibracyjnych,


przewoźnych zbiorników na wodę.


4. TRANSPORT


4.1. Transport materiałów


	Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu materiałów kamiennych.


5. WYKONANIE ROBÓT


Uzupełnianie poboczy


	W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem jak w pkt. 2.1.


	Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w ST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].


	Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.


	Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.


6.3. Badania w czasie robót


	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1.








Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów





Lp.�



Wyszczególnienie badań�
Częstotliwość badań


Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej�
�
1�
Uziarnienie mieszanki uzupełniającej�
2 próbki�
�
2�
Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej�
2 próbki�
�
3�
Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu�
2 próbki�
�
4�
Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych poboczach�
2 razy na 1 km�
�
6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy


	Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.


Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy


 Lp.�
Wyszczególnienie�
Minimalna częstotliwość pomiarów�
�
1�
Spadki poprzeczne�
2 razy na 100 m�
�
2�
Równość podłużna�
co 50 m�
�
3�
Równość poprzeczna�
�
�



6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy


	Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,             z tolerancją ( 1%.


6.4.2. Równość poboczy


	Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.


7. OBMIAR ROBÓT


Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 


8. ODBIÓR ROBÓT


	Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:


prace pomiarowe i przygotowawcze,


oznakowanie robót,


ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,


odwiezienie gruntu na odkład,


dostarczenie materiału uzupełniającego,


rozłożenie materiału,


zagęszczenie poboczy,


przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


1.  PN-B-04481	     Grunty budowlane. Badania laboratoryjne


2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą


3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.


10.2. Inne materiały


4.  Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.








� PAGE �50��
Ścinanie i uzupełnianie poboczy�
D-06.03.01�
�






� PAGE �49��
Ścinanie i uzupełnianie poboczy�
D-06.03.01�
�












