                                                                                                              Specyfikacja Techniczna D. 05.03.05.

D.05.03.05. 
NAWIERZCHNIE  Z  MASY  MINERALNO – BITUMICZNEJ

                           -  WARSTWA  WYRÓWNAWCZA

                           -  WARSTWA  WIĄŻĄCA

  -  WARSTWA  ŚCIERALNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji budowy : „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Szkolna w Rudniku”.    

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy  przy  zleceniu i realiza​cji Robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/20 i 0/25 o grubości warstw i lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia   podstawowe

1.4.1. Moduł sztywności - jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażony w MPa.

1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonanych   robót   oraz    ich   zgodność z   Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami  Kierownika Projektu.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne " pkt.2

2.2 Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 .

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy l i 2.

2.3 Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.

 Tablica l.           Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

	Lp.
	Rodzaj materiału, nr normy
	Kategoria ruchu

	
	
	KR 3-6

	
	Kruszywo   łamane   granulowane 

wg PN-B-11112: 1996: 

a) z litego surowca skalnego, ze skał:


- magmowych 


- przeobrażonych 


- osadowych 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) 

c) z surowca naturalnie rozdrobnionego
	kl. I,II1); gat. 1

jw.

jw.2)

kl. I; gat. l

kl. I,II1); gat. 1

	2
	Kruszywo łamane zwykłe  wg PN-B-11112:1996
	-

	3
	Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
	-

	4
	Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84
	kl.I; gat. 1

	5
	Piasek wg PN-B-11113:1996
	-

	6
	Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium    
    drogowego
	podstawowy

-

	7
	Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
	D 503), D 70

	8
	Polimeroasfalt drogowy 

wg   TWT   PAD. Prace IBDiM  4/93
	DE30 A,B,

DE80 A,B,C.

DP80

	1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1

	2) tylko dolomity kl.I, gat. 1 w ilości = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości = 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego

	3) preferowany rodzaj asfaltu


Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

	Lp.
	Rodzaj materiału, nr normy
	Kategoria ruchu

	
	
	KR 3-6

	1
	Kruszywo   łamane   granulowane 

wg PN-B-11112:1996: 

a) z litego surowca skalnego, ze skał: 


- magmowych 




- przeobrażonych 


- osadowych 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)

c) z  surowca naturalnie rozdrobnionego
	kl. I, II1); gat. 1

jw.

jw.

kl. I; gat.l

kl. I, II1); gat. 1

	2
	Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112: 1996
	-

	3
	Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
	-

	4
	Grys i żwir kruszony wgWT/MK-CZDP 84
	kl.I,II;gat.1,2

	5
	Piasek wg PN-B- 11113 : 1996
	-

	6
	Wypełniacz mineralny: 

a)wgPN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia wg orzeczenia    laboratorium drogowego
	podstawowy

pyły z odpylania)

	7
	Asfalt drogowy wgPN-C-96170:1965
	D 50

	8
	Polimeroasfalt drogowy wg  TWT  PAD,   Prace   IBDiM 4/93
	DE30 A,B,

DE8O A,B,C,

DP80

	1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

	2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1

	3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska


2.4 Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w 
tablicy l i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5 Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.


2.6 Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94.

3.   SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· wytwórni   stacjonarnej   (otaczarki)   o  mieszaniu   cyklicznym   lub   ciągłym  do  wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych.

· układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

· skrapiarek.

· walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich.

· walców ogumionych,

· samochodów- samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorem Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze składników mieszanki, doborze optymalnej ilości asfaltu, określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

	Wymiar oczek sit # w mm, zawartość; asfaltu
	Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM 

w zależności od kategorii ruchu

	
	
	od KR 3 do KR 6

	
	
	
	
	od 0 mm do 20,0 mm
	od 0 mm do 20,01) mm
	od 0 mm do 16,0 mm
	od 0 mm do 12,8 mm

	
	
	
	
	
	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	Przechodzi 

przez:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25,0


	
	
	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	
	
	
	

	20,0
	
	
	
	
	
	
	88
	100
	90
	100
	100
	100
	
	

	16,0
	
	
	
	
	
	
	78
	100
	67
	100
	90
	100
	100
	100

	12,8
	
	
	
	
	
	
	68
	85
	52
	83
	80
	100
	87
	100

	9,6
	
	
	
	
	
	
	59
	74
	38
	62
	70
	88
	73
	100

	8,0
	
	
	
	
	
	
	54
	67
	30
	50
	63
	80
	66
	89

	6,3
	
	
	
	
	
	
	48
	60
	22
	40
	55
	70
	57
	75

	4,0
	
	
	
	
	
	
	39
	50
	21
	37
	44
	58
	47
	60

	2,0
	
	
	
	
	
	
	29
	38
	21
	36
	30
	42
	35
	48

	Zawartość ziarn 

>2,0 mm
	
	
	
	
	
	
	62
	71
	64        
	79
	58
	70
	52
	65

	0,85
	
	
	
	
	
	
	20
	28
	20
	35
	18
	28
	25
	36

	0,42
	
	
	
	
	
	
	13
	20
	17
	30
	12
	20
	18
	27

	0,30
	
	
	
	
	
	
	10
	17
	15       
	28
	10
	18
	16
	23

	0,18
	
	
	
	
	
	
	7
	12
	12        
	24
	8
	15
	12
	17

	0,15
	
	
	
	
	
	
	6
	11
	1        
	22
	7
	14
	11
	15

	0,075
	
	
	
	
	
	
	5
	7
	10
	15
	6
	9
	7
	9

	Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA
	
	
	
	
	
	
	4,5
	5,6
	4,3      
	5,4
	4,8
	6,0
	4,8
	6,5

	1) Mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; nietypowe uziarnienie MM betonu asfaltowego.


Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 1 ÷ 5.

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 6÷8.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej. wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1÷5.

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 6÷8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralna z betonu asfaltowego

	Lp
	Właściwości
	Jednostki
	Wymagania wobec MMA i warstwy ście​ralnej w zależności od kategorii ruchu

	
	
	
	KR 1 lub KR 2
	od KR 3 do KR 6

	1
	Moduł sztywności pełzania 1)
	MPa
	
	14

	2
	Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 °C
	kN
	
	10,3 2)

	3
	Odkształcenie próbek jw.
	mm
	
	od 2,0 do 4,4

	4
	Wolna przestrzeń w próbkach jw.
	% (V/V)
	
	od 2,0 do 4,0

	5
	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw.
	%
	
	od 78,0 do 86.0

	6
	Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu: 

-  od 0 mm do 6,3 mm 

-  od 0 mm do 8,0 mm 

-  od 0 mm do 12,8 mm 

-  od 0 mm do 16,0 mm 

-  od 0 mm do 20,0 mm
	cm
	
	od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0

	7
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy
	%
	
	98,0

	8
	Wolna przestrzeń w warstwie
	% (V/V)
	
	od 3,0 do 5,0

	1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

	2) Próbki zagęszczone 2x75 uderzeń ubijaka


Tablica 5.  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej,

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości  asfaltu

	Wymiar 

oczek sit w mm, zawartość asfaltu
	Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM 

w zależności od kategorii ruchu

	
	KR 1 lub KR 2
	od KR 3 do KR 6

	
	
	
	
	od 0 mm

 do 25,0 mm
	od 0 mm 

do 20,0 mm
	od 0 mm 

do 16,0 mm

	
	
	
	
	
	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	Przechodzi przez: 

31,5


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	
	
	

	25,0
	
	
	
	
	
	
	84
	100
	100
	100
	
	

	20,0
	
	
	
	
	
	
	75
	100
	87
	100
	100
	100

	16,0
	
	
	
	
	
	
	68
	90
	77
	100
	87
	100

	12,8
	
	
	
	
	
	
	62
	83
	66
	90
	77
	100

	9,6
	
	
	
	
	
	
	55
	74
	56
	81
	67
	89

	8,0
	
	
	
	
	
	
	50
	69
	50
	75
	60
	83

	6,3
	
	
	
	
	
	
	45
	63
	45
	67
	54
	73

	4,0
	
	
	
	
	
	
	35
	52
	36
	55
	42
	60

	2,0
	
	
	
	
	
	
	25
	41
	25
	41
	30
	45

	Zawartość ziaren 

>2,0 mm 
	
	
	
	
	
	
	59
	75
	59
	75
	55
	70

	0,85


	
	
	
	
	
	
	16
	30
	16
	30
	20
	33

	0,42
	
	
	
	
	
	
	10
	22
	9
	22
	13
	25

	0,30
	
	
	
	
	
	
	8
	19
	7
	19
	10
	21

	0,18
	
	
	
	
	
	
	5
	14
	5
	15
	7
	16

	0,15
	
	
	
	
	
	
	5
	12
	5
	14
	     6
	14

	0,075
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	4
	7
	5
	8

	Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA
	
	
	
	
	
	
	4,0
	5,5
	4,0
	5,5
	4,3
	5,8

	1) Tylko do warstwy wyrównawczej.


Tablica 6.    Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego

	Lp
	Właściwości
	Jednostki
	Wymagania wobec MMA, warstwy wiążą​cej, wyrównawczej i wzmacniającej w zależności 

od kategorii ruchu

	
	
	
	
	od KR 3 do KR 6

	1
	Moduł sztywności pełzania 
	MPa
	
	16

	2
	Stabilność próbek wg metody Mershalla w temperaturze 60 °C, zagęszczonych 2 x 75 uderzeń ubijaka
	kN
	
	11,0

	3
	Odkształcenie próbek jw.
	mm
	
	od 1,5 do 4,0

	4
	Wolna przestrzeń w próbkach jw.
	% (V/V)
	
	od 4,0 do 8,0

	5
	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw.
	%
	
	75,0

	6
	Grubość warstwy z MMA o uziarnieniu: 

-  od 0 mm do 12,8 mm 

-  od 0 mm do 16,0 mm

-  od 0 mm do 20,0 mm 

-  od 0 mm do 25,0 mm
	cm
	
	od 4,0 do 6,0 

od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0

	7
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy
	%
	
	98,0

	8
	Wolna przestrzeń w warstwie
	% (V/V)
	
	od 4,5 do 9,0

	1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

	2) Dotyczy warstwy wyrównawczej.


Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi. względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:

· dla D 50

145° C÷165° C 

· dla D 70

140° C÷160° C 

· dlaD 100       
135° C÷160° C 

· dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfałtu.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

· z D 50
140° C÷170° C 

· z D 70
135° C÷165° C 

· z D 100
130° C÷160° C 

· z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltową przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 
odpad produkcyjny.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

	Lp.
	Drogi i place
	Podłoże pod warstwę

	
	
	ścieralną
	wiążącą

	2
	Drogi klasy G i Z
	9
	12


W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica  8.  Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej  względem                       składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m.

	Lp
	Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
	Mieszanki   mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu

	
	
	
	KR 3-6

	1
	Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;

4,0; 2,0
	
	±4,0

	2
	0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
	
	±2.0

	3
	Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075
	
	±1,5

	4
	Asfalt
	
	±0,3


Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 4.4.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wykosić nie mniej niż:

· dla asfaltu D 50
 
135° C

· dla asfaltu D 70

125° C 

· dla asfaltu D 100
120° C,

· dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 9.

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni. powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg 
BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 10.

Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu  
                      asfaltowego zgodnie z PrPN-S-96025:2000

	Lp
	Badana cecha
	Częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Szerokość warstwy
	2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	2
	Równość podłużna warstwy
	każdy pas ruchu planografem albo łatą co 20 m

	3
	Równość poprzeczna
	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	4
	Spadek poprzeczny warstwy
	jw.

	5
	Rzędne wysokościowe warstwy
	wg dokumentacji budowy



	6
	Ukształtowanie osi w planie
	

	7
	Złącza podłużne i poprzeczne
	cała długość złącza

	8
	Brzeg, obramowanie warstwy
	cała długość

	9
	Wygląd warstwy
	cała powierzchnia

	10
	Zagęszczenie warstwy
	2 próbki z każdego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2 z wyjątkiem obiektu mostowego

	11
	Wolna przestrzeń w warstwie
	jw.

	12
	Grubość warstwy
	jw.


Tablica 10. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

	Lp.
	Drogi i płace
	Warstwa ścieralna
	Warstwa wiążąca

	2
	Drogi klasy G i Z
	6
	9


Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0.5 %.

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± l cm.

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.5 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

· oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów,

· wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania.

· posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników.

· rozłożenie i zagęszczenie mieszanki minerałno-asfaltowej,

· obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem.

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1   Normy

1.  PN-B/96-11111                             Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

                                                           drogowych. Żwir i mieszanka.

2.  PN-B/96-11112                             Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni   

                                                           drogowych.

3.  PN-B/96-11113                             Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

                                                           drogowych. Piasek.

4.  PN-C-04024                                  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i  

                                                            transport.

5.  PN-C-96170                                  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

6.  PN-C-96173                                  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  

                                                           drogowych.

7.  PN-S-04001                                  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

8.  PN-S-96504                                  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

                                                           bitumicznych.

9.  BN-68/8931-04                             Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

                                                           i łatą.

10.PN-S-96025                                  Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

11.  INNE  DOKUMENTY

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.

Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM – Zeszyt 48/19

